государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Жирновский нефтяной техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для практических заданий

по учебной дисциплине ОП.01

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

для студентов 1 курса по профессии

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ

Содержание

Пояснительная записка

1. Практическая работа № 1. Определение сроков схватывания гипса.

2. Практическая работа № 2. Определение различных видов, вяжущих по внешним признакам.

3. Практическая работа № 3. Определение зернового состав и модуля крупности песка.

4. Практическая работа № 4. Определение по внешнему виду и описание заполнителей.

5. Практическая работа № 5. Определение подвижности растворной смеси.

6. Практическая работа № 6. Определение состава раствора.

7. Практическая работа №7. Составление таблицы технических характеристик ГКЛ и ГВЛ.

8. Практическая работа № 8. Определение качества керамических плиток.

9. Практическая работа №9.Определение скорости гашения извести»

10. Практическая работа № 10. Расчет керамической плитки в ряд и по диагонали.

11. Практическая работа №11.Определение вида пигмента по внешним признакам.

Критерии оценки выполнения работы.

Рекомендуемая литература.

.

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для проведения практических занятий по курсу ОП.01. Основы материаловедения по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины ОП.01. Основы материаловедения.

формирование общих компетенций;

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;

ОК07. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК08. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке;

ОК09. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Формирование профессиональных компетенций.

ПК1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;

ПК1.2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;

ПК1.3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей;

ПК1.4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей;

ПК4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ;

ПК4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей;

ПК4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

Практические работы по материаловедению формируют понимание и ощущение самого материала, умение определить его свойства в соответствии с требованиями ГОСТ к строительным материалам, умение провести стандартные испытания, приготовить стандартные образцы и сделать выводы по использованию материала в строительном производстве.

Перед выполнением работы студент должен изучить порядок ее проведения, соответствующий раздел учебника по изучаемой теме.

В специальной тетради по практическим работам должна быть записана изучаемая тема. Студент должен писать ход выполнения работы, применяемые формулы, посчитать результаты испытания, занести их в таблицы, ответить на вопросы.

По результатам работы по изучаемой теме предложены контрольные вопросы, которые студенты должны выполнить.

Защита практической работы проводится в форме зачета по результатам после ее выполнения по предложенным вопросам и задачам.

Практическая работа № 1

Задание: Определить срок схватывания гипса.

Цель работы

Научиться определять срок схватывания гипса, замерить его при затворении гипса водой с одной из добавок и определить тип добавки.

Форма организации: индивидуальная

Список инструментов, приспособлений и материалов

Фарфоровая чаша

Круглая лопатка

Секундомер

Прибор Вика

Гипс, вода и различные добавки

Ход работы:

Приготовить гипсовое тесто стандартной консистенции (диаметр расплывания лепешки 180±5 мм). Включить секундомер в момент затворения гипса водой.

Через 1мин. после затворения водой, гипсовое тесто выливают в кольцо прибора Вика

поместите кольцо с тестом под иглу прибора Вика. Закрепить иглу на уровне поверхности теста.

Отпустить стопорный винт

Стержень с иглой поднять, закрепить и через 30 сек. Опустить в тесто (в другом месте)

так поступать (с интервалом 30 с.) до тех пор, пока игла впервые не дойдет до пластинки на 1-2 мм – это начало схватывания – запишите время в минутах от момента затворения водой до этого момента. Продолжать опускать иглу до тех пор, пока игла не станет погружаться в гипсовое тесто менее чем на 1 мм – это окончания схватывания – запишите время в минутах от момента затворения водой до этого момента.

    - Таблица результатов

| Гипс, затворенный водой: | Время схватывания, мин |
| --- | --- |
| Без добавки |  |
| С добавкой |  |

Упражнение для практической работы №1

Определение сроков схватывания гипса

1.Назовите замедлители схватывания гипса

|  | Известь |
| --- | --- |
|  | Квасцы |
|  | Поваренная соль |
|  | ЛСТ (лигносульфонаты) |

2.Назовите ускорители схватывания гипса

|  | Известь |
| --- | --- |
|  | Квасцы |
|  | Cульфат натрия и калия |
|  | Поваренная соль |

3.Назовите три группы гипса по срокам схватывания

|  | сверх быстро схватывающиеся |  | медленно схватывающиеся |
| --- | --- | --- | --- |
|  | быстро схватывающиеся |  | сверх медленно схватывающиеся |
|  | нормально схватывающиеся |  |  |

4.Срок начало схватывания гипса группы А не раньше …

|  | 2 мин |
| --- | --- |
|  | 5 мин |
|  | 10 мин |

5.Срок конец схватывания гипса группы Б не позднее …

|  |  |  |  | 20 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 мин |
|  |  |  |  | 40 мин |
|  |  |  |  | 60 мин |

Контрольные вопросы.

1. Что является исходным сырьем для получения гипсовых вяжущих материалов? Назвать формулу.

2.Какие стадии проходит процесс твердения строительный гипс?

3.Как влияет процесс твердения на объём гипсовых вяжущих?

4. Почему гипсовые вяжущие применяют для отделочных работ только в сухих помещениях?

5. Назовите недостатки гипсовых вяжущих.

Домашнее задание: Повторить тему: «Гипсовые вяжущие вещества».

Практическая работа № 2

Задание: Определить различные виды вяжущих по внешним признакам

Цель работы:

Научиться определять различные виды вяжущих по внешним признакам.

Форма организации: индивидуальная.

Список инструментов, приспособлений и материалов

1) Чашки

2) Известь, гипс, цемент

3) Вода

4) Пластмассовая лопатка

Ход работы

1. Осмотреть образцы коллекции, прочитать надписи на этикетках и по возможности запомнить вещество по внешнему виду, цвету и состоянию.

2. Поместить образцы в чашки. Изучить образцы гипса, извести и цемента.

3. Путем сравнения материалов с образцами коллекции определить вид и наименование вяжущего, запомнить внешние признаки.

4. Изучить образцы материалов по внешним признакам (, обратив внимание на цвет, состояние (твердое, сыпучее, жидкое), тонкость помола (на ощупь), запах и прочее.

4. От каждого вяжущего, подлежащего исследованию взять около 20 г., поместить в чашку и залить водой около 30мл. После вскипания определить, какой из материалов гасится водой.

5.Результаты наблюдений записать в таблицу.

Таблица результатов.

| Номер образца | Внешние признаки |  |  |  |  | Взаимодействие с водой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Запах | Состояние | Тонкость помола (на ощупь) | Гасится или не гасится |  | Время запустевания или потери пластичности |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Упражнение по лабораторной работе № 2

1.Гипс относится к:

|  | Минеральным вяжущим |
| --- | --- |
|  | Органическим вяжущим |
|  | Синтетическим вяжущим |

2.Марку портландцемента определяют по пределу прочности на …

|  | изгиб |  | сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растягивание |  | кручение |
|  | сдвиг |  |  |

3.Назовите вяжущие, способные поглощать влагу из воздуха.

|  | Глина |
| --- | --- |
|  | Портландцемент |
|  | Известь |
|  | Гипс |

4.Какое вяжущие вещество при твердении увеличивается в объеме?

|  | Глина |
| --- | --- |
|  | Портландцемент |
|  | Известь |
|  | Гипс |

5.Назовите вяжущие вещества, которые можно применять без заполнителя?

|  | Глина |
| --- | --- |
|  | Портландцемент |
|  | Известь |
|  | Гипс |

Контрольные вопросы

1.Назовите недостатки гипсовых вяжущих.

2.На какие виды подразделяется негашеная известь в зависимости от времени её гашения?

3. Назовите основные виды цементов по их прочности при твердении. Укажите марки этих цементов.

4.Как изменяется объем портландцемента при воздушном твердении?

5.Почему известь называют гидравлической?

Домашнее задание: повторить конспект

Практическая работа № 3.

Задание: Определить зерновой состав и модуль крупности песка.

Цель работы

Научиться определять зерновой состав, модуль крупности и группу песка.

Форма организации: групповая.

Список инструментов, приспособлений и материалов

Сита с круглыми отверстиями (5мм и 2,5 мм)

Сита с сетками (1,25 мм; 0.63 мм; 0,315 мм; 014 мм)

Весы

Щетка

Песок

Ход работы

Взять 1 кг сухого просеянного через сито  5 мм песка

Сита вставить одно в другое в следующей последовательности: сверху сито с отверстиями  2,5 мм, затем сита с сетками №1,25; №0,63; №0,135; №0,14 и поддон.

На верхнее сито высыпать песок и качай колонку сит, просеять его.

Остатки на каждом сите взвесить – это частные остатки сит

Взвесить пылевидные частицы в поддоне

Сложить массы всех частных остатков и массы частиц на поддоне – их сумма должна быть равна 1 кг (допускаются потери 3-5 г.)

Определить полные остатки песка в %

Вычислите модуль крупности песка по формуле:

Таблица результатов

| Остатки песка на ситах | Размер ячеек сит, мм |  |  |  |  |  | Количество пыли прошедшее через сито 0,14 мм |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |  |  |  |
| Частные, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частные, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полные, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Какова роль заполнителя в растворе?

- От чего зависит химический состав песка?

- Что представляет собой песок?

- Как вычисляется модуль крупности песка?

- Как определить степень загрязнения песка пылевидными примесями.

Домашнее задание: Повторить тему «Тяжелые заполнители для строительных растворов».

Практическая работа № 4

Задание: Определить по внешнему виду заполнители и описать их.

Цель работы:

Научиться определять различные виды заполнителей по внешнему виду с описанием.

Форма организации: фронтальная.

Список инструментов, приспособлений и материалов

1) Чашки

2) Образцы коллекции: песок речной, морской, щебень, керамзит, мраморная крошка.

Ход работы

1. Осмотреть образцы коллекции, прочитать надписи на этикетках и по возможности запомнить вещество по внешнему виду, цвету и состоянию.

2. Поместить образцы в чашки. Изучить образцы песка речного, щебня, керамзита, мраморной крошки, опилки.

3. Путем сравнения материалов с образцами коллекции определить вид заполнителя и дать его описание.

4. Результаты наблюдений записать в таблицу.

Таблица результатов

| Название заполнителя | Форма | Цвет | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| песок речной |  |  |  |
| песок морской |  |  |  |
| щебень |  |  |  |
| керамзит |  |  |  |
| мраморная крошка |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Назначение заполнителей.

2. На какие группы подразделяют заполнители по происхождению?

3. Какими качественными показателями должны обладать заполнители?

4. Перечислите виды заполнителей.

5. Как определяется наличие в песке пылевидных, глинистых и илистых частиц?

Домашнее задание: Повторить конспект

Практическая работа № 5

Задание: Определить подвижность растворной смеси

Цель работы

Научиться определять подвижность растворной смеси с помощью стандартного конуса.

Форма организации: групповая.

Список инструментов, приспособлений и материалов

сито с отверстием 2,5 мм; сито с сеткой №09

стандартный конус

конусный сосуд для раствора

металлическая чаша сферической формы для приготовления раствора

лопатка

весы

часы

штыковка 10-12мм

колба с водой

цемент, песок

Ход работы

- Приготовить цементно-песчаную растворную смесь заданного состава, например, 1:4 по массе

- Растворную смесь поместить в сосуд (конусный), 25 раз проштыковать стальным стержнем, 5-6 раз встряхнуть легким постукиванием о стол

- Сосуд поставить под конус так, чтобы конус касался растворной смеси.

- Нулевое деление поставить против стрелки прибора

- Нажать пружинную кнопку, чтобы конус свободно погружался в растворную смесь

- Через 10 сек. Отпустить зубчатую штангу до соприкосновения со стержнем конуса и произвести отсчет с точностью до 0,2см

- Повторить с новой порцией раствора того же состава

- Вычислить показатель подвижности растворной смеси как среднее арифметическое из результатов двух испытаний

- Сделать вывод о подвижности раствора

    - Таблица результатов

| Состав раствора по массе | Количество материалов на один замес |  |  |  | Глубина погружения конуса в раствор |  |  |  | Подвижность растворной смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цемента, кг | Песка, кг | Воды, л | 1-ое испытание |  | 2-ое испытание | Среднее |  |  |
| 1:4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1:3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упражнение по практической работе № 5

Определение подвижности растворной смеси

1.Подвижность растворной смеси определят при помощи:

|  | Усеченного конуса |
| --- | --- |
|  | Стандартного конуса |
|  | Прибора Вика |

2.В каких единицах измеряется подвижность раствора?

|  | м3 |
| --- | --- |
|  | кг |
|  | кг/м3 |
|  | см |

3.Пластичность растворной смеси характеризуется

|  | Подвижностью |
| --- | --- |
|  | Водоудерживающей способностью |

4.Для обрызга применяют раствор с подвижностью:

|  | 10-12 см |
| --- | --- |
|  | 7-9 см |
|  | 8-12 см |

5.Масса стандартного конуса равна:

|  | 300 г |
| --- | --- |
|  | 500 г |
|  | 1 кг |

Контрольные вопросы:

1. Как влияет на подвижность растворной смеси увеличение содержания вяжущего материала и воды?

2. От каких факторов зависит удобоукладываемость растворной смеси?

3. При помощи чего можно уменьшить усадку раствора.

4. С помощью каких строительных материалов можно изменить прочность раствора?

5. От чего зависит водоудерживающая способность растворной смеси?

Домашнее задание: Повторить тему: «Свойства растворных смесей».

Практическая работа № 6

Задание: Определить состав раствора

Цель работы: Научиться определять состав раствора.

Форма организации: фронтальная.

Обеспечивающие средства

1. Задачи для 1 и 2 варианта.

2. Таблица

Таблица. Рекомендуемые марки цемента в зависимости от марок раствора.

| Марка раствора | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цемента | 300 | 300...400 | 300...500 | 300...-500 | 300...500 | 400...500 |

Ход работы

Состав раствора определяют расчетом и используют формулы, таблицы и графики, полученные экспериментальным путем. Исходными данными для расчета являются заданная марка, подвижность и назначение раствора, условия производства работ, а также характеристики исходных материалов.

Вариант 1. Требуется подобрать состав раствора марки 50 для оштукатуривания по кирпичу помещения с относительной влажностью 45 ...35%. Работают в теплом помещении. Подвижность растворной смеси 9 ... 10 см. Исходные материалы: природный мелкий песок с насыпной плотностью 1150 кг/м3 при влажности 5%, известковое тесто плотностью 1400 кг/м3.

Вариант 2. Определить расход материалов на один замес раствора. Состав раствора марки 50. Исходные материалы: природный мелкий песок с насыпной плотностью 1150 кг/м3 при влажности 5%, известковое тесто плотностью 1400 кг/м3. Растворную смесь изготовляют в растворосмесителе СО-46Б с объемом барабана 65 дм3 (0,065 м3).

Контрольные вопросы

1. Дайте определение строительного раствора.

2. Какую функцию выполняет в растворе заполнители?

3. Как классифицируются строительные растворы?

4. Какие растворы относят к жирным и тощим?

5. Перечислите виды строительных растворов.

Домашнее задание: Повторить тему: «Составы строительных растворов».

Практическая работа № 7

Задание: Составление таблицы технических характеристик ГКЛ и ГВЛ

Цель работы

Научиться определять виды ГКЛ, знать их технические характеристики.

Форма организации: групповая.

Обеспечивающие средства

Альбом рабочих чертежей "Комплектные системы КНАУФ";

Б.А. Буданов, В.В. Поплавский, Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций, учебник для НПО;

Задание

Заполнить таблицы:

технические характеристики ГКЛ и ГВЛ;

виды кромок;

размеры ГКЛ

Ход работы

1. Изучить альбом рабочих чертежей "Комплектные системы КНАУФ".

2. Повторить тему "Гипсокартонные листы"

3. Заполнить таблицы

Таблица результатов

| Наименование гипсокартонного листа | Цвет картона | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- |
| Обычный (ГКЛ) |  |  |
| Влагостойкий (ГКЛВ) |  |  |
| Огнестойкий (ГКЛО) с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени |  |  |
| Влагостойкие (ГКЛВО) с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени |  |  |

Таблица результатов

| наименование | толщина, мм | ширина, мм | длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ГКЛ |  |  |  |
| ГКЛВ |  |  |  |
| ГКЛО |  |  |  |
| ГКЛВО |  |  |  |

    - Таблица результатов

| Виды кромок | Условные обозначения |
| --- | --- |

Упражнение по практическому занятию № 7

1.ГКЛ облицованы с двух сторон:

|  | Гипсом |
| --- | --- |
|  | Картоном |
|  | Стекловолокном |
|  | Материалом |

2.Обычные ГКЛ имеют цвет картона:

|  | Зеленый |
| --- | --- |
|  | Голубой |
|  | Серый |
|  | Красный |

3.ГКЛ изготавливают из строительного гипса марки не ниже:

|  | Г-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Г-3 |  |  |
|  | Г-4 |  |  |
|  | Г-5 |  |  |

4. ГВЛВ применяются для облицовки помещений:

|  | Сухих |
| --- | --- |
|  | С повышенной влажностью |
|  | С воздействием огня |

5. В зависимости от точности изготовления ГВЛ бывают следующих групп:

|  | В, Г |
| --- | --- |
|  | А, Б |
|  | А, Д |
|  | С, Д |

Контрольные вопросы.

1. Что представляют собой гипсокартонные листы?

2. На какие виды подразделяются листы в зависимости от свойств?

3. Как маркируются листы ГКЛ?

4. Каковы размеры ГКЛ?

5. Какие листы более твердые ГКЛ или ГВЛ?

Домашнее задание: Повторить тему: «Обшивочные крупноразмерные листы».

Практическая работа № 8.

Задание: Определить качество керамических плиток

Цель работы – научиться по внешним признакам и на основании

несложных испытаний определять качество керамических плиток,

применяемых для внутренней облицовки стен.

Форма организации: индивидуальная.

Список инструментов, приспособлений и материалов

Штангенциркуль

Металлический угольник

Линейка

Ход работы

Определить однотонность цвета лицевых поверхностей плиток.

Для этого устанавливают вертикально на открытом месте щит площадью 1 м2 и укладывают на него плитки вплотную друг к другу.

Осматривают цвет поверхности плиток на расстоянии 3 м, он должен быть одного тона и соответствовать утвержденному эталону.

- Определить наличие дефектов (трещин, щербин, зазубрин и т.д.).

- Наличие невидимых трещин определяют на слух, путем простукивания деревянным или металлическим молоточком массой 0,25 кг. Плитки, имеющие трещины, при простукивании издают дребезжащий звук.

- С помощью штангенциркуля с точностью до 0,2–0,3 мм измерить размеры плиток и определяют отклонения от номинальных размеров по длине, ширине и толщине.

- Металлическим угольником проверить правильность прямых углов плиток (косоугольность).

Для этого угольник последовательно прикладывают ко всем углам плитки так, чтобы одна его сторона плотно прилегала к грани плитки, и измеряют наибольший зазор между другой стороной угольника и гранью плитки.

- Определяют кривизну лицевой поверхности плиток.

Для этого линейку поставит ребром по диагонали плитки и измерить другой линейкой наибольший зазор между поверхностью плитки и ребром линейки.

    - Таблица результатов

Наименование плиток __________________

Форма плиток _________________________

Номинальные размеры, мм ______________

| № п/п | Наименование показателя | Результат определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однотонность цвета лицевой поверхности |  |
| 2 | Состояние лицевой поверхности (наличие дефектов) |  |
| 3 | Наличие невидимых трещин |  |
| 4 | Отклонение от линейных размеров, мм: а b h |  |
| 5 | Косоугольность, мм |  |
| 6 | Кривизна лицевой поверхности, мм |  |

По результатам определения дать заключение о качестве керамических плиток для внутренней облицовки стен.

Контрольные вопросы.

1. По каким показателям определяется качество керамических плиток?

2. Какие дефекты лицевой поверхности керамических плиток Вы знаете?

3. Как определяется термическая стойкость керамических плиток?

4. Каким показателем оценивается твердость лицевой поверхности плиток?

5. Каким водопоглощением по ГОСТ 6141B91 должны обладать плитки керамические для внутренней облицовки стен?

Домашнее задание: Повторить тему: «Керамические плитки для полов».

Практическая работа № 9

Задание: «Определение скорости гашения извести»

Цель: научиться определять скорость гашения извести.

Форма организации: групповая.

Приборы и материалы: деревянный ящик, фарфоровый или деревянный стакан емкостью 200 мл, термометр, колба с водой, агатовая ступка с пестом, сито с сеткой № 063, весы, мерный цилиндр.

Теоретические основы:

Процесс гашения извести сопровождается выделением значительного количества тепла.

С окончанием реакции прекращается выделение тепла, и температура смеси падает. Следовательно, момент начала снижения температуры смеси является признаком прекращения реакции гашения извести.

Ход работы:

1.Разбить комовую известь молотком на кусочки, затем измельчить в агатовой ступке до полного прохождения через сито № 063.

2.10 г измельченной извести поместить в стакан с водой комнатной   и закрыть.

3.Установить термометр в стакан и записать время начальное.

4.Через каждые 30 сек отмечать и записывать температуру реагирующей смеси.

5.Время гашения извести в минутах длится от момента начала бурления воды до ее окончания.

6.Результаты гашения извести записываются в журнал

Масса порошка извести_________г. Количество воды______________

Время начала опыта_________час. Температура смеси в начале опыта________. Время конца опыта__________

| время | температура |
| --- | --- |
|  | 35 |
|  | 44 |
|  | 48 |
|  | 30 |

Вывод: Время гашения извести           мин

Контрольные вопросы:

1.Какие вяжущие называются воздушными?

1) которые твердеют только в воде;

2) которые твердеют на воздухе;

3) которые твердеют в воде и на воздухе.

2. К каким горным породам относится известь?

1) к осадочным;

2) к магматическим;

3) к метаморфическим.

3. Какие извести называются быстрогосящимися?

1) гасящиеся в течении 8 мин

2) гасящиеся в течении 25 мин

3) гасящиеся более 25 мин

Задание на дом: повторить конспект.

Практическая работа № 10

Задание: Расчет керамической плитки при укладке в ряд и по диагонали

Цель работы

Рассчитать количество плитки для облицовки пола помещения при укладке в ряд и по диагонали.

Форма организации: индивидуальная.

Список инструментов, приспособлений и материалов

Рулетка

Калькулятор

Ход работы

Определение количества плитки в ряд (без фриза)

Определить площадь помещения

Определить площадь одной плитки

Определить необходимое количество плитки (разделить площадь помещения на площадь плитки)

Определение количества плитки по диагонали

Определить периметр помещения

Определить количество плиток для фризового ряда (разделить периметр помещения на ширину плитки для фризового ряда)

Определить внутренний периметр фризового ряда

Определить количество диагональных плиток (разделить внутренний периметр фризового ряда на диагональ плитки)

Определить площадь оставшейся поверхности (из площади помещения вычесть площадь фризового ряда и вычесть площадь треугольной плитки)

- Определить количество плитки для фона (разделить площадь оставшейся поверхности на площадь одной плитки)

Таблица результатов

| Параметры помещения | Значения | Параметры плитки | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина |  | Ширина |  |
| Длина |  | Длина |  |
| Способ настила |  |  |  |

Упражнения к практической работе № 10

- Расчет количества плитки при укладке в ряд и по диагонали

1.Количество плитки при укладке в ряд зависит от:

|  | Площади помещения |
| --- | --- |
|  | Периметра помещения |
|  | Площади плитки |
|  | Толщины плитки |

2.Какая должна быть подвижность раствора для настилки плитки на пол?

|  | 10-12 см |
| --- | --- |
|  | 7-9 см |
|  | 5-6 см |

3.Для чего используется рейка Болотина?

|  | Для разметки промежуточных маяков |
| --- | --- |
|  | Для разметки осевых линий |

4.К чему примыкают треугольные плитки длинной стороной при диагональной настилке?

|  | Фриз |
| --- | --- |
|  | Основной фон |

5.Плитки по цвету и оттенкам сортируются:

|  | Визуально |
| --- | --- |
|  | Сравнивая с принятым эталоном |

Контрольные вопросы

1.Какими свойствами обладают плитки?

2.Что является сырьем для изготовления облицовочной плитки для стен?

3.Каковы достоинства плитки?

4.Как классифицируют плитки по характеру покрытия и черепка?

5.Какой должна быть оборотная сторона плитки?

Домашнее задание: Повторить тему: «Облицовка горизонтальных поверхностей способом по диагонали».

Практическая работа № 11

Задание: «Определение вида пигмента по внешним признакам»

Цель: научиться различать по внешним признакам пигменты.

Форма организации: индивидуальная.

Материалы: Образцы пигментов.

Порядок выполнения работы:

1. Внимательно прослушать пояснение преподавателя о всех имеющихся пигментах.

2. Получив образцы по внешним признакам дать ему характеристику

Образец №1. Белого цвета, смешивается с водой, образуя белую жидкость. Это- Мел

Образец №2. Красно-коричневого цвета -  железный сурик, состоит из окиси железа и примесью глинистых минералов и кварца, получаемый путем тонкого помола железных руд. Очень прочный пигмент, обладает антикоррозийными свойствами.

Образец №3. Желтого цвета – охра - природный пигмент, состоящий из глинистых минералов, не обладает высокой красящей способностью.

Образец №4. Сине-голубого цвета- ультрамарин- синтетический неорганический пигмент, алюмосиликат натрия содержащий серу свето- и щелочестоек. При взаимодействии с соляной кислотой – обесцвечивается.

Образец №5. Зеленого цвета – окись хрома, синтетический пигмент, получаемый термическим разложением хромового ангидрита. Очень прочный и светостойкий пигмент, не растворяется в кислотах и щелочах.

Образец №6. Блестящий светло- серебристого цвета – алюминиевая пудра. Тонко измельченный порошок алюминия используют для окраски металлических поверхностей.

Образец №7. Черного цвета – сажа, неорганический пигмент, состоящий из аморфного углерода с примесью смолистых пигментов.

Результаты записать в таблицу:

| Наименование пигмента | Цвет | Запах | Совместимость с водой | Насыщенность | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

1.Что такое пигменты и для чего они применяются?

2.На какие группы делятся пигменты?

3.Какие пигменты относятся к белым?

4.Какие пигменты относятся к синим?

5.Какие пигменты относятся к зеленым?

6.Какие пигменты относятся к красным?

7.Какие пигменты относятся к черным?

Задание на дом: заполнить таблицу по видам пигментов.

Практическая работа №12

Задание: «Определение времени и степени высыхания красок»

Цель: научиться определять время и степени высыхания красок.

Форма организации: групповая

Приборы и материалы: сушильный шкаф, пластинка размером 9х12 см, часы, стаканчики, деревянная пластинка площадью 1 кв. см., испытуемый материал.

Теоретические основы:

Высыханием называется процесс затвердевания и превращения в пленку жидкого лакокрасочного материала, нанесенного тонким слоем на окрашиваемую поверхность

Порядок работы:

1. На стеклянную пластинку размером 9х12 см нанести тонким слоем эмалевую краску.

2. Пластинку поставить на 30 мин. под углом 45, чтобы стек избыток материала. Затем пластинку поместить горизонтально, заменить время и выдержать ее при t=20. от рта до пластинки должно быть 10 см. На пленке останется матовое пятно. Это значит начинает конденсироваться влага. Время от начала нанесения материала на пластинку до появления матового пятна от дыхания характеризует высыхание «от пыли».

3. Определить время высыхания материала «от пыли». Периодически пластинку вынимать из шкафа и дышать на пленку 2-3 сек.

4. Продолжая сушку, периодически вынимать образец и нажимать на него пальцем

5. Определить время полного высыхания материала. После продолжения сушки на пластину с пленкой положить ватный тампон, а сверху на него деревянную палочку массой 200 г. Через 30 сек груз и тампон снять с пластинки и внимательно посмотреть на пластинку.

6.Результаты определения времени высыхания записать в журнал:

Испытуемый материал______________________температура в шкафу__________________________. Начало опыта______________час___мин. Появление на пленке матового пятна_от «дыхания»____________час__________мин. Высыхание «от пыли»__________час__________мин. Практическое высыхание наступило через_______ час. Полное высыхание наступило через______________час.

Контрольные вопросы:

1. К каким составам относится масляная краска?

1) к водным;

2) к неводным;

3) к отделочным.

2.К каким составам относится клеевой колер?

1) к водным окрасочным составам

2) к неводным окрасочным составам

3) к обойным работам

3.К каким окрасочным составам относится силикатный колер?

1) к неводным

2) к водоэмульсионным

3) к водным

4.Сколько времени высыхает масляная краска?

1) 1 час

2) 2 суток

3)5 суток

Задание на дом: повторить конспект

Критерии оценки выполнения работы.

Оценка 5. Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления отчета.

Оценка 4. Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью.

Оценка 3.  В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям.

Оценка 2. Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления.

Рекомендуемая литература

Основные источники:

Материаловедение для отделочников В.А. Смирнов. Учебник-М: «Академия», 2015.

Отделочные строительные работы А.А. Ивлиев. М. «Академия», 2014.

Современные строительные материалы. Я.В. Азаров М. СПб, 2014

Дополнительные источники:

Интернет ресурсы.